Контрольные вопросы к лекции "Элементарные стадии химических реакций в адсорбционных слоях"

1.  Определите соотношение предельных величин Гиббсовской адсорбции молекул СО в линейной форме на гранях монокристаллов Pt(111) и Pd(100).

2. Оцените величину Гиббсовской адсорбции пиридина на грани монокристалла Au(111) при степени заполнения 0.5 и планарной ориентации молекул в адсорбционном слое.

3. Сформулируйте условия, при которых изотерма Фрумкина может быть сведена к изотерме Лангмюра при величине параметра латерального взаимодействия а = 0.5.

4. Определите удельную активность платинового катализатора, который при удельной поверхности платины 80 м2/г и загрузке 2 мг/см2 геометрической поверхности каталитического слоя обеспечивает протекание реакции первого порядка со скоростью 0.3 моль/(см2*с).