Контрольные вопросы к лекции "Реакции на молекулярно- и атомно- модифицированных поверхностях"

1.  На поверхности катализатора Pt-Ru (атомное отношение Pt:Ru - 1:1) атомы Pt расположены круглыми островками диаметром 10 нм. Во сколько раз изменится  (увеличится? уменьшится?) скорость процесса окисления СО по бифункциональному механизму после отжига такого катализатора, приводящего к равномерному распределению Pt и Ru? Поверхностную диффузию адсорбатов считайте замедленной.

2.  При проведении каталитической реакции второго порядка на поверхностях граней монокристалла Pt(15 15 14) и Pt(554) (террассы с ориентацией {111}, разделенные моноатомными ступенями), имеющих одинаковую видимую поверхность, установлено, что один из реагентов адсорбируется только на ступенях. Какое соотношение скоростей реакции позволило сделать такое заключение?

3. Изоляцией боковой поверхности металлических острий, использующихся в качестве контактов к молекулам при исследовании их проводимости, можно обеспечить свободную площадь поверхности ~ 100 нм2. Сколько молекул может оказаться на таком острие при использовании "алкантиольной" и "фуллереновой" процедур "пришивки"?