## Slide 1
Задача 4. Свинцовая пластина размерами 4*3*0.2 см подвергается коррозии в растворе 10 мкМ Pb(NO3)2 при потенциале +0.19 В (х. с. э) и температуре 298 К. За какое время толщина пластины уменьшится на 1 мм? Тафелевский наклон принять равным 60 мВ. Краевыми эффектами, ион-ионными взаимодействиями и изменением концентрации раствора пренебречь
1) Площадь поверхности пластины
2) Расчет равновесного потенциала:
(можно не считать коэффициенты активности)
Перевод потенциала из шкалы х.с.э
3) Расчет тока:
не минус!
b = 0.060 В => α = 0.98
(суммарный ток)
S

## Slide 2
4) Расчет времени/массы
Закон Фарадея:
Основные ошибки:
1) Нет расчета равновесного потенциала
2) Неправильный пересчет потенциала из шкалы ЭС
3) α = 0.5 (несмотря на данный коэффициент b)
4) При расчете коэффициента a число электронов принимается равным 2