## Slide 1: Ион-радикальные интермедиаты радиационно-химических превращений органических карбонатов
Ширяева Е.С.
Сосулин И.С.
Саенко Е.В.
Фельдман В.И.

## Slide 2
Органические карбонаты
Химическая устойчивость
Доступность
Малая токсичность
Биоразлагаемость
Ион-радикалы – первичные интермедиаты любых процессов протекающих, через стадию одноэлектронного переноса (в т.ч., радиолиза и электрохимической деградации)

## Slide 3
Цель и задачи работы
Экспериментально исследовать возможность стабилизации ион-радикалов органических карбонатов в низкотемпературных матрицах.
Получить спектроскопические данные о катион-радикалах органических карбонатов и продуктах их превращений, сопоставить полученные данные с квантово-химическими расчетами.
Получить спектроскопические данные о продуктах реакций избыточных электронов с органическими карбонатами.

## Slide 4
Используемые соединения и методы
Диметилкарбонат (ДМК)
(ПИ = 11 эВ)
Этиленкарбонат (ЭК)
Пропиленкарбонат (ПК)
(ПИ = 10.5 эВ)
Диэтилкарбонат (ДЭК)
Матрицы для катион-радикалов:
Фреон-11 (F11, CFCl3), ПИ=11.68 эВ
Фреон-113 (F113, CF2ClCFCl2),
ПИ=11.99 эВ
анион-радикалов
Диэтиловый эфир (C2H5OC2H5), ПИ=9.51 эВ
Дейтероэтанол (C2D5OD), ПИ=10.5 эВ
ЭПР-спектроскопия
Кватново-химические расчеты методом DFT, MP2
WinSim

## Slide 5
Схемы получения катион-радикалов: анион-радикалов:
1. RH -^^^→ RH+ • + e-
(ионизация)
2. RH+ • + RH → RH2+ + H•
(перенос протона)
3. OC+ e- → OC- •
(захват электрона)
RH-молекула матрицы, OC-молекула органического карбоната
1. CFCl3 -^^^→ CFCl3+ • + e-
(ионизация)
2. CFCl3 + CFCl3+ • →
→ CFCl3+ • + CFCl3
(миграция "дырки")
3. CFCl3+ • + OC →
OC + • + CFCl3
(передача "дырки")
4. CFCl3 + e- → [CFCl3 - •]→ → CFCl2• + Cl-
(диссоциативный захват электрона)

## Slide 6: Катион-радикалы линейных карбонатов
Карбонат | ДМК | ДЭК
Константы, мТл | 0.03 (3Н) 0.05 (3Н) | 0.18 (3Н) 0.10 (4Н)
Рассчитанные константы СТВ первичных катион-радикалов
RCH2CH2•

## Slide 7: Катион-радикалы циклических карбонатов
Карбонат | ЭК | ПК
Константы, мТл | 0.67 (2Н) 0.05 (2Н) | 0.42 (3Н) 0.66 (1Н) 0.05 (1Н) 0.03 (1Н)
ЭК в CF2ClCFCl2 при 77 К
ПК+• + ПК → ПК• + ПКH+
Разрыв цикла
Межмолекулярная реакция
Рассчитанные константы СТВ первичных катион-радикалов

## Slide 8: Анион-радикалы карбонатов
ДМК в C2D5OD
ДЭК в C2D5OD
ROC(O)OR-• → ROC(O)O- + R•
hν
•CH3
•CH2CH3
ЭК-• → разрыв цикла по С-О связи
hν
ПК-• → отрыв •CH3
hν

## Slide 9: Результаты и выводы
Катион-радикалы линейных карбонатов претерпевают внутримолекулярный перенос протона с образованием дистонических катион-радикалов типа RCH2CH2•
В катион-радикале ЭК происходит разрыв цикла по С-О связи даже при 77 К, в то время как для ПК наблюдается ион-молекулярная реакция.
Органические карбонаты образуют анион-радикалы в матрицах эфира и спирта.
Анион-радикалы линейных карбонатов под действием видимого света с длиной волны > 500 нм претерпевают фрагментацию с образованием соответствующих радикалов.
Анион-радикалы циклических карбонатов показывают относительную стабильность.
По результатам работы опубликована статья: E.S. Shiryaeva, I.S. Sosulin, E.V. Saenko, V.I. Feldman, Ion-radical intermediates of the radiation-chemical transformations of organic carbonates. Radiat. Phys. Chem. (2016), http://dx.doi.org/10.1016/j.radphyschem.2016.01.010i