## Slide 1
Формирование одномерных наноструктур висмута методом темплатного электроосаждения
Московский Государственный Университет
им. М.В. Ломоносова
Факультет наук о материалах
Магистрант 2 г/о Гончарова А.С.
Научный руководитель:
к.х.н., н.с. Напольский К.С.
Москва, 2014

## Slide 2
Актуальность работы
пр. гр. , Z = 6
при н.у. висмут является полуметаллом
является самым сильным диамагнетиком, магнитная восприимчивость составлет −170·10−6 χ при 293 K
λF достигает 70 нм при 298 К, а при Т ≈ 4 К она составляет почти 1 мм;
наблюдается переход полуметалл-полупроводник
Параметры решетки для ромбоэдрической ячейки висмута:
a = 4,5470 Å; c = 11,8616 Å; α = 57,23 O
PDF#44-1246

## Slide 3
Актуальность работы
M. Tian et al. Nano Letters, V.9 (9), 2009
M. Tian et al. Nano Letters, V.6 (12), 2006

## Slide 4
Обоснование работы
Методы получения нанонитей:
литография
гидротермальный синтез
газотранспортный (метод ПЖК)
электрохимический
Преимущества темплатного электроосаждения:
простота реализации и возможность получения широкого спектра материалов;
возможность контроля количества внедренного вещества на основе закона Фарадея;
возможность контролируемого создания сильно анизотропных наноструктур с учетом вариации режимов осаждения, формы и концентрации пор;
полнота заполнения пор внедряемым материалом, чего не удается достичь при использовании методов пропитки пор с последующей химической модификацией.

## Slide 5
Цель и задачи
Цель работы: электрохимическое получение нитевидных наноструктур висмута и изучение резистивных характеристик единичных нитей
Основные задачи:
электроктроосаждение висмута в каналах пористых матриц на основе пленок анодного оксида алюминия и в полимерные мембаны
изучение влияния условий электроосаждения на кинетику формирования и микроструктуру металлических наноструктур
подбор оптимальных условий извлечения нанонитей из полученных композитов
изучение резистивных характеристик единичных нанонитей
Методы исследования
Хроноамперо/кулонометрия
Растровая электронная микроскопия
Рентгенофазовый анализ
Термогравиметрический анализ
Энергодисперсионный рентгенофлуоресцентный анализ
Просвечивающая электронная микроскопия и электронная дифракция

## Slide 6
электролиты висмутирования
Водные электролиты | NaBiO3 HCl (конц.) | рН ≈ 0
 | BiCl3 NaCl H3BO3 HСl | рН ≈ 0 - 1
Водно-глицериновые электролиты с комплексообразователями | Bi(NO3)3·5H2O H3BO3 Глицерин Винная кислота NaCl HNO3 | pH = 0,9
 | BiCl3 Глицерин Винная кислота NaCl HCl | pH = 0,9 – 1,0
Этиленгликолевый электролит | этиленгликоль:H2O = 7:3 (об.) Bi(NO3)3 | pH = 0,4 – 1,0

## Slide 7
Электроосаждение висмута
Состав электролита: Bi(NO3)3 = от 0.1 до 0.4 моль/л; этиленгликоль:H2O = 7:3 (об.)
Деаэрирование раствора: аргон
Ed = - 0.2 B отн. Bi в том же растворе
Схема трехэлектродной ячейки для электроосаждения
Cu без и с Au (100 nm)
С. Huang et. al., Materials Reserch Bulletin, 41 (2006), 1604-1611

## Slide 8
транзиенты для гладких подложек
Ток, нормированный на стационарное значение

## Slide 9
Кинетика электроосаждения на гладкие подложки
[Bi6O4(OH)4(NO3)5(H2O)](NO3)
?
Bi5O(OH)9(NO3)4; BiONO3; Bi(NO3)(OH)2; BiOOH
Y. M. Yukhin, et. al. Chem. Sustainable Dev. 12 (2004), 395-401
L. Miersch et. al., Inorg. Chem., 51 (2012),9373-9384

## Slide 10
Морфология висмутовых осадков
а 0.1 М Bi(NO3)3; Подложка Si/Au | б 0.4 М Bi(NO3)3; Подложка Si/Au
Средний размер кристаллитов:
для 0.1 М Bi(NO3)3 – 4.1 мкм; для 0.4 М Bi(NO3)3 – 5.3 мкм

## Slide 11
Химический состав осадков висмута
Данные TГА и EDX свидетельствуют о том, что в осадках висмута присутствуют углеродсодержащие примеси в количестве нескольких масс.%
Раствор | Масс. % (EDX) |  |  |  | Масс. % (ТГА) | 
 | С | Bi | O | Cu | Bi | примесь
0.1 М | 4,2±0,5 | 94,1±0,6 | 1,5±0,3 | 0,10±0,1 | 94,5 | 5,5
0.2 М | 5,6±0,4 | 93,0±0,5 | 1,4±0,3 | 0,05±0,2 | 92,1 | 7,9
0.4 М | 5,5±0,5 | 91,8±0,6 | 2,7±0,3 | 0,05±0,2 | 98,1 | 1,9
Bi + O2 → Bi2O3
F. Schröder et. al., Phase Transitions, 83 (2010)

## Slide 12
Схема получения пленок анодного оксида алюминия
UDC = 120 В
0,3 M (COOH)2
UDC = 40 В
0,3 M (COOH)2

## Slide 13
матрицы
120 В, 0,3 M (COOH)2
Dp = 120-160 нм
~ 109 – 10 10 пор/см2
Dint ≈ 240 нм
40 В, 0,3 M (COOH)2
Dp = 40-70 нм
~ 109 – 10 10 пор/см2
Dint ≈ 105 нм
коммерческие
Dp = 100 ± 10 нм
~ 108 – 10 9 пор/см2
-
Мембраны АОА
Трековые поликарбонатные мембраны

## Slide 14
Электроосаждение висмута в пористые мембраны
Состав электролита: Bi(NO3)3 = от 0.1 до 0.4 моль/л; EtGl:H2O = 7:3
Деаэрирование раствора: аргон
Ed = - 0.2 B отн. Bi
ААО
PC мембраны

## Slide 15
Кинетика электроосаждения в пористые мембраны

## Slide 16
0,1 моль/л Bi(NO3)3
0,4 моль/л Bi(NO3)3
Lnw = 2-5 мкм
Lnw = 13-20 мкм
микрофотографии композитов Bi/AAO

## Slide 17
РФА, пэм, эд
17

## Slide 18
Выводы и планы дальнейшей работы
при электрокристаллизации Bi в каналах пористой матрицы нанонити преимущественно растут вдоль кристаллографического направления (110) ромбоэдрической структуры. Варьирование концентрации электролита не оказывает существенного влияния на преимущественную ориентацию роста нанонитей.
При электрокристаллизации Bi при потенциале -0,2 В (отн. Bi) из электролита, содержащего 0,1 моль/л Bi(NO3)3, формируются наноструктуры с множественными перешейками, что приводит к разрушению нанонитей при их извлечении из матрицы. Увеличение концентрации Bi(NO3)3 до 0,4 моль/л способствует уменьшению числа перешейков и увеличению прочности Bi нитей.
изучение влияния условий электроосаждения на микроструктуру и кристаллографическую ориентацию нанонитей (РФА, ПЭМ, ЭД)
изучение процесса зародышеобразования при электроосаждении Bi из водно-органических электролитов
уточнение химического состава формирующихся висмутовых осадков из этиленгликолевых электролитов (анализ при помощи спектрометрических методов)
локальный микроанализ единичных нанонитей (ПЭМ, ЭД)
получение нанонитей различного диаметра (от 30 до 200 нм) и длины
изучение резистивных характеристик единичных нанонитей при различных внешних условиях (температура, магнитное поле)

## Slide 19
Спасибо за внимание!

## Slide 20
Bi5O(OH)9(NO3)4; BiONO3; Bi(NO3)(OH)2; BiOOH
L. Miersch et. al., Inorg. Chem., 51 (2012),9373-9384
[Bi6O4(OH)4(NO3)6(H2O)2]·H2O