## Slide 1: Кристаллохимические подходы к поиску новых катодных материалов для Na-ионных аккумуляторов
МГУ имени М.В. Ломоносова
Химический факультет
Кафедра неорганический химии
Лаборатория неорганической кристаллохимии
Станислав Федотов
Москва, 22 января 2015
Научные руководители:
К.х.н., в.н.с., Хасанова Н.Р.
Чл.-корр. РАН, Антипов Е.В.

## Slide 2: Outline
Кристаллохимические подходы
Геометрический подход: полиэдры Вороного-Дирихле
Метод валентных усилий
BVSM и BVEL (3DBVSMAPPER)
Поиск новых катодных материалов
Примеры
Заключение

## Slide 3: Геометрический подход Полиэдры Вороного-Дирихле
Путь миграции подвижного иона (Li+, Na+ …)
Rsd | 
G3 | 0.077 < G3 < 0.1
Rch | ≤ (Rcat + Ran)
Элементарные и значимые пустоты и каналы*
b
LiFePO4
TOPOS PRO
V.A. Blatov, IUCr CompComm Newsletter. 7 (2006) 4.
* V.A. Blatov, Crystallogr. Rev. 10 (2004) 249.

## Slide 4: Метод валентных усилий (BVS)
dj - длина связи,
Ro, b – табличные константы
Сумма валентных усилий = степень окисления атома
Brown, I. D. (2009). Chem. Rev. 109, 6858–6919
Sale, M. & Avdeev, M. (2012). J. Appl. Cryst. 45, 1054–1056
2 правило Полинга: cумма валентных усилий катионов, сходящихся на анионе, должна быть численно равна валентности аниона
D. Altermatt, I. D. Brown (1985)
Altermatt, Brown, Brese, O’Keefe – анализ более 30000 соединений
Простой метод подтверждения кристаллической структуры
Notes: Правило выполняется для простых координационных полиэдров, изначально никак не связано с расстоянием между кат и анионом; не выполняется для пирохлора – не существует. Позже метод был развит многими учеными, в т.ч. Шенноном, который ввел зависимость ВУ от расстояния.

## Slide 5: BVSM и BVEL (3DBVSMAPPER*)
* Sale, M. & Avdeev, M. (2012). J. Appl. Cryst. 45, 1054–1056
Adams, S. (2012). Appl. Energy, 90, 32–328
BVSM
BVEL
VDP
LiFePO4
+/- 0.1 BV
Emin = -5.06 eV
Eact = 1.06 eV
b
Учет взаимодействия одноименных зарядов
Разбиение пространства кристаллической ячейки, автоматический расчет BVS в каждом участке, построение 3D-распределения
E. V. Antipov, N. R. Khasanova, S. S. Fedotov, IUCrJ (2015). 2, 85–94
Notes: Правило выполняется для простых координационных полиэдров, изначально никак не связано с расстоянием между кат и анионом; не выполняется для пирохлора – не существует. Позже метод был развит многими учеными, в т.ч. Шенноном, который ввел зависимость ВУ от расстояния.

## Slide 6
Алгоритм поиска катодных материалов
12168 записей
Na-содержащих соединений
Удельная емкость > 120 мАч/г
Финальный отбор
(экзотическая химия, дубликаты, etc.)
Электрохимически активные d-металлы (Ti, V, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Nb, Mo, W)
TOPOS PRO
O, F
H
ICSD 2014
315 соединений
ККМ
Notes: An elementary channel connects two elementary voids and corresponds
to an edge of the VDP of an atomdetermining either of the voids;
such an edge is called line of the elementary channel (Fig. 2c). The atoms,
whose VDPs have a common edge coinciding with the channel line, are
referred to as atoms determining the elementary channel. The polygon
whose vertices are the atoms determining the channel is called section
of the elementary channel (Fig. 2d). The radius of the elementary
channel section is the geometric mean for distances fromthe barycentre
of the elementary channel section to the atoms determining the
channel. Physically, the radius corresponds to an average distance
from the centres of the atoms surrounding the channel to the centre of
an atompassing through it. An atomcan freely pass through the channel
if the sumof its radius and the average radius of the atoms determining
the channel does not exceed the channel radius.
A signiﬁcant elementary void and a signiﬁcant elementary channel
are a void and a channel to be accessible for particular mobile
particles; just they are important to analyze crystal conductivity. In
the present work the elementary voids and channels, which are
accessible for lithium cations, are assumed to be signiﬁcant

## Slide 7
Определение топологии и размерности диффузионных путей
BVS
Разбиение на полиэдры Вороного-Дирихле
1st Набор соединений
2nd Набор соединений
Геометрические критерии
Набор пустот
315 соединений
~150 соединений в каждом наборе
1D, 2D или 3D сеть каналов

## Slide 8
NaxCoO2
P2
O3
+/-0.6 b. u.
Emin -3.2 eV
Eact 3.8 eV
Emin -3.3 eV
Eact 0.9 eV
+/-0.3 b. u.

## Slide 9
NaMXO4 (M = Mn, Fe; A = P, As)
ΔV = 7%
NaMPO4 maricite
Электрохимически НЕ активен!
Eact > 8 eV
> 1.4 b. u.
NaFePO4 olivine
Электрохимически АКТИВЕН!
0.4 b. u.
Eact = 3.5 eV
NaMnAsO4 olivine
?
0.2 b. u.
Eact = 1.2 eV
!
b
a
c

## Slide 10
NaFeSO4F
Eact = 5.6 eV
1.0 b. u.
NaFeSO4F
Обратимая интеркаляция < 0.15 экв. Na
LiFeSO4F – высокие э/х показатели
P. Barpanda, J.-M. Tarascon, Inorg. Chem. 2010, 49, 7401–7413

## Slide 11
Фториды как катодные материалы
Соединение | C, мАч/г | BV | Eact eV | 
Na3VF6 | 171 (1.5 Na) | 0.35 | 1.2 | 1D [002]
Na2FeVF7 | 188 (2 Na) | 0.15 | 0.9 | 2D (001)
Na5Fe3F14 | 146 (3 Na) | 0.25 | 1.1 | 2D [001], [010]
Na3VF6
Na2FeVF7
Na5Fe3F14

## Slide 12
Заключение
Геометрический подход (TOPOS), BVSM и BVEL (3DBVSMAPPER) – эффективные и быстрые инструменты для изучения диффузии в кристаллических соединениях.
Проведен «скрининг» натрий-содержащих соединений из ICSD 2014.
Для более глубокого изучения процессов диффузии в твердых телах необходимо подключать методы квантовой химии (DFT, MD, MEM etc.)

## Slide 13
Коллективу лаборатории неорганической кристаллохимии
Благодарности
Коллективу Самарского центра по теоретическому материаловедению
Блатов В.А., Кабанова Н.А., Кабанов А.А.
Dr. Maxim Avdeev
Australian Nuclear Science and Technology Organisation

## Slide 14: Thank you for your attention!
Станислав Федотов
119234, Ленинские горы, д. 1., стр. 3., к. 345.
Москва, Россия
+7-(919)-997-80-42
+7-(495)-939-34-90
fedotov.msu@gmail.com

## Slide 16
Электрохимические свойства NaxMO2

## Slide 17
Na0.67Fe0.5Mn0.5O2
P2
O3
+/-0.5 b. u.
+/-0.2 b. u.
Emin -3.14 eV
Eact 1.24 eV
Emin -3.2 eV
Eact 3.1 eV
BVSM
BVEL

## Slide 18
BVS mapping with 3DBVSMAPPER program
dj - bond distance,
Ro, b – tabular constants
Li+ diffusion in LiFePO4
NPD/MEM: S.I. Nishimura et al. Nature Materials 7 (2008) 707
MD (M.S. Islam et al. Chem. Mater. 17 (2005) 5085
7Li0.6FePO4 (620 K)
M. Sale, M. Avdeev, J. Appl. Cryst. 45(2012),1054