## Slide 1
Электрокаталитические свойства простых оксидов марганца в реакции восстановления кислорода
Анна Рябова, аспирантка II года
Научные руководители:
проф., д.х.н. Цирлина Г.А.
проф., д.х.н. Савинова Е. Р.

## Slide 2: Задачи:
Изучение восстановление кислорода на оксидах марганца
Изучение роли углеродного носителя в электрокатализе оксидов
    Совместно с лабораторией неорганической кристаллохимии и университетом г. Страсбурга
    Совместная аспирантура с университетом г. Страсбурга
    Проект PICS (РФФИ-CNRS)
    март-апрель 2014 г. стипендия Французского правительства
    октябрь 2014 –июль 2015 г. стипендия министерства Франции Eiffel
    с октября 2015 г. стипендия Мечников

## Slide 3
Эксперимент: ЦВА, вращающийся дисковый электрод
10 мВ/с, w=400-2500 rpm
Электрод: Стеклоуглерод с нанесенной тонкой пленкой
Oxide + Carbon Sibunit 65 m2 g-1
La0.8Ca0.2MnO3
LaMnO3
PrMnO3
Mn2O3
MnOOH
MnO2 полученный из MnOOH
Mn2O3_milled – механически помолотый
Mn2O3 _wet1 – полученный мокрым способом с интермедиатом Mn3O4
Mn2O3 _wet3 - полученный мокрым способом
MnOOH - полученный мокрым способом
Синтез , микроскопия – С.Я. Истомин, Ф. Напольский, Д. Антипин, И. Езепов
Рентгенография – Э. Е. Левин
Электрод сравнения : Hg/HgO/1 M NaOH,
потенциалы приведены относительно о.в.э
Растворы: 1 М NaOH дэаэрированный N2 1 М NaOH насыщенный O2

## Slide 4: 1. Характеристика образцов
Состав | Mn2O3 milled | Mn2O3 wet1 | Mn2O3 wet3 | LaMnO3 | La0.8Ca0.2MnO3 | PrMnO3 | MnOOH | MnO2
BET, m2g-1 | 8 | 3 | 27 | 14 | 20 | 18 | 55 | 48
Mn2O3_milled
XRD, SEM, BET
Mn2O3_wet1
Mn2O3_milled
LaMnO3
Mn2O3_wet3

## Slide 5: 2. Электрохимическая стабильность: ЦВА в растворе фона

## Slide 6: 3.Влияние содержания углерода:
-Простые оксиды марганца (Mn2O3) менее проводимы, чем марганец-содержащие перовскиты.
-Углерод улучшает контакт между частица (улучшается степень использования поверхности оксида).
Углерод также участвует в реакции восстановления кислорода, особенно в области более низких потенциалов.
Data obtained by Tiphaine
μг cм-2 C
milled

## Slide 7: Tentative mechanism of the ORR on manganese oxide/carbon composites [2,3]
Адсорбция/десорбция O2 в сочетании с переносом заряда:
OH O―O
ǀ ǀ
O―Mn3+ ―O + O2 + e- ⇆ O―Mn3+ ―O + OH- (1)
Восстановление адсорбированных молекул кислорода:
O―O O― OH
ǀ ǀ
O―Mn3+ ―O + H2O + e- ⇆ O―Mn3+ ―O + OH- (2)
Адсорбция/десорбция of HO2-:
O― OH OH
ǀ ǀ
O―Mn3+ ―O + OH- ⇆ O―Mn3+ ―O + HO2- (3)
Предполагается, что восстановление HO2,ad происходит в последовательных химической (4) и электрохимических (5) реакциях:
O― OH OH O
ǀ ǀ ǀ
O―Mn3+ ―O + O―Mn3+ ―O ⇆ 2 O―Mn4+ ―O + H2O (4)
O OH
ǀ ǀ
2 O―Mn4+ ―O + 2H2O +2 e- ⇆ 2 O―Mn3+ ―O + OH- (5)
Восстановление кислорода на углероде:
O2 + * ⇆ O2,ads (6)
O2,ads + 2 e + H2O ⇆ HO2-ads+ OH- (7)
HO2- + * ⇆ HO2-,ads (8)
* - Свободное место на углеродной поверхности
“ads” – адсорбир.чатицыs
3. Возможный механизм восстановления кислорода на стеклоуглеродном электроде с нанесенной тонкой пленкой композита из оксида марганца/углерод :

## Slide 8: Восстановление кислорода : сравнение простых и сложных оксидов
Сравнение электрокаталитических активностей оксидов марганца показывает, что Mn2O3_wet3 имеет большую электрокаталитическую активность.
Наибольшая электрокаталитическая активность Mn2O3 по сравнению с MnOOH, MnO2 и перовскитами возможно соотнести с его более высоким редокс потенциалом пары Mn(IV)/Mn(III)

## Slide 9
Data obtained
by Tiphaine
Превращение H2O2 : сравнение простых и сложных оксидов марганцах
O2 + H2O + 2e-  HO2- + OH-
2 H2O2  O2 + 2 H2O
и / или
HO2- + H2O + 2e-  3 OH-
Гипотеза n°2:
Возможный механизм
Гипотеза n°1 :
O2 + 2H2O + 4e-  4OH-

## Slide 10
Выводы:
Mn2O3 имеет лучшую каталитическую активность чем MnOOH, MnO2 и допированые и недопированые перовскиты. Вероятно это связано с различием в структуре простых и сложных оксидов, которая влияет на потенциал и кинетику Mn(IV)/Mn(III) редокс переходом коррелирующим с активностью оксидов марганца.

## Slide 11
Эксперименты на вращающемся дисковом электроде с кольцом
Сопоставление с результатами моделирования (Антуан Бонефорт)
Планы на ближайшее будущее:

## Slide 12
Koutecky-Levich plots suggest:
- The slopes of Koutecky–Levich plots for manganeseoxide electrodes confirm transfer of 4e− in the overall reaction.
Koutecky–Levich plots of the ORR currents measured at +0.65 V vs. RHE by thin layer RDE method in O2 saturated 1 M NaOH at 10 mV s−1 for manganese oxide + Sibunit carbon composites

## Slide 13
Соединение | Заряд на 1 монослой (мкКл/см^2) |  |  |  |  |  | 
MnOOH - manganite [84949-ICSD] | 101 |  |  |  |  |  | 
MnO2 [393-ICSD] | 122 |  |  |  |  |  | 
Mn2O3 | 135 |  |  |  |  |  | 
ABO3 | 82 |  |  |  |  |  | 

## Slide 14
Соединение | Пр. группа | Параметры эл. ячейки (A) |  |  | Кол-во атомов на плоскости (поверхность) |  |  |  |  |  | 
 |  | a | b | c | [100] | [010] | [001] | [110] | [101] | [011] | [111]
MnOOH - manganite [84949-ICSD] | P21/c | 5.3040 | 5.2770 | 5.3040 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 8
 |  |  | b |  | Площадь грани (нм^2) |  |  |  |  |  | 
 |  |  | 114.38 |  | [100] | [010] | [001] | [110] | [101] | [011] | [111]
 |  |  |  |  | 0.27989208 | 0.256238 | 0.279892 | 0.194352 | 0.231299 | 0.758939 | 1.071471
 |  |  |  |  | Плотность атомов (шт/нм^2) |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | [100] | [010] | [001] | [110] | [101] | [011] | [111]
 |  |  |  |  | 7.15 | 7.81 | 7.15 | 5.15 | 4.32 | 5.27 | 7.47
 |  |  |  |  | Заряд на 1 монослой (мкКл/см^2) |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | [100] | [010] | [001] | [110] | [101] | [011] | [111]
 |  |  |  |  | 114 | 125 | 114 | 82 | 69 | 84 | 119
Соединение | Пр. группа | Параметры эл. ячейки (A) |  |  | Кол-во атомов на плоскости (поверхность) |  |  |  |  |  | 
 |  | a | b | c | [100] | [010] | [001] | [110] | [101] | [011] | [111]
MnO2 [393-ICSD] | P42/mnm | 4.3983 | 4.3983 | 2.8730 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2
 |  |  |  |  | Площадь грани (нм^2) |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | [100] | [010] | [001] | [110] | [101] | [011] | [111]
 |  |  |  |  | 0.126363 | 0.126363 | 0.19345 | 0.178703 | 0.231065 | 0.231065 | 0.526718
 |  |  |  |  | Плотность атомов (шт/нм^2) |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | [100] | [010] | [001] | [110] | [101] | [011] | [111]
 |  |  |  |  | 7.91 | 7.91 | 5.17 | 11.19 | 8.66 | 8.66 | 3.80
 |  |  |  |  | Заряд на 1 монослой (мкКл/см^2) |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | [100] | [010] | [001] | [110] | [101] | [011] | [111]
 |  |  |  |  | 127 | 127 | 83 | 179 | 138 | 138 | 61

## Slide 15
LaMnO3
параметры эл ячейки a=5,74A, b=7,7A, c=5,54A Грань 010:
плотность атомов на поверхности 6,29 ат/нм2 Заряд, необходимый для заряжения 1 монослоя т 100мкКл/см2 Грань 100:
плотность атомов на поверхности 4,68 ат/нм2 Заряд, необходимый для заряжения 1 монослоя 74мкКл/см2 Грань 001:
плотность атомов на поверхности 4,52 ат/нм2 Заряд, необходимый для заряжения 1 монослоя 72мкКл/см2 Для Mn2O3
параметры эл ячейки: а=9,42А
Грань 100, 010, 001:
плотность атомов на поверхности 9,0 ат/нм2 Заряд, необходимый для заряжения 1 монослоя 144мкКл/см2 Грань 110, 011, 101:
плотность атомов на поверхности 6,37 ат/нм2 Заряд, необходимый для заряжения 1 монослоя 102мкКл/см2 Грань 111:
плотность атомов на поверхности 10,0 ат/нм2 Заряд, необходимый для заряжения 1 монослоя 160мкКл/см2

## Slide 16
γ-MnOOH (манганит)
α-MnOOH (гроутит)
β-MnO2
Mn2O3

## Slide 17: Perovskite structure
Ideal strucuture : cubic
3D array of BO6 corner-sharing octahedra, with A in the cavity created by 8 octahedra
B-O-B angle = 180°
Goodenough, Rep. Prog. Phys. 67 (2004) 1915
ABX3 with X: O, F
A: large metal cation, low valence
B: small metal cation, high valence, most often transition metal

## Slide 18: Perovskite structure
Cubic : √2 (RB-X) = (RA-X)
Tolerance factor : t = (RA+RO) / √2(RB+RO)
t = 1 : ideal structure, minimal strain
t ≠ 1 : distortions required  lower symmetry (orthorhombic, rhombohedral)

## Slide 20: Влияние концентрации H2O2

## Slide 21: Механизм

## Slide 29
Зависимость активности от электронной конфигурации центрального атома