Вольтамперограмма дисперсного Pd на Pt фольге, 0,1 M CuSO4 + 0,5 M H2SO4. Скорость развертки 1 мВ/с.

Вольтамперограмма того же электрода в 0,5 M H2SO4. Скорость развертки 1 мВ/с.

Определить истинную поверхность по затратам заряда на десорбцию меди и оценить ее по десорбции кислорода.